ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКСТОЛИТА:

| Наименование показателя | Норма для марки |
| --- | --- |
|  | ТЕКСТОЛИТ | АСБОТЕКСТОЛИТ |
|  | ПТК | ПТК-С | ПТ | ПТМ-1 | ПТМ-2 | А | Б | Г |
| 1.Модуль упругости при растяжении, Мпа (кгс/см2) | (3,9-6,4)*103(40-65)*103 | - | - | (13,7-19,6)*103(140-200) *103 |
| 2. Относительное удлинение при разрыве, % | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3. Коэффициент трения |  |
| без смазки | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,44 | - | 0,30-0,38 | - |
| со смазкой маслом | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | 0,05-0,07 | - |
| 4. Изгибающее напряжение при разрушении для листов толщиной от 2 до 9 мм, МПа (кгс/см2) | 137 (1400) | 137 (1400) | 117 (1200) | - | - | - | - | - |
| 5. Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2) для листов текстолита толщиной, мм: |  |
| от 1 до 2 | 39,0(400) | 39,0(400) | 39,0(400) | - | - | - | - | - |
| более 2 | 93,0 (950) | 93,0 (950) | 93,0 (950) | - | - | - | - | - |
| более 5 | - | - | - | - | - | 49,0(500) | 49,0(500) | - |
| 6. Ударная вязкость при Шарпи на образцах без надреза кДж/м2(кгс*см/см2) для листов толщиной, мм: |  |
| от 5 до 8 | 19,5(20) | 19,5(20) | 14,5(15) | - | - | 24,5(25) | - | - |
| от 8 до 9 | 24,5(25) | 24,5(25) | 19,6(20) | - | - | - | - | - |
| 7. Предел прочности при срезе, МПа (кгс/см2) |  |
| параллельно слоям | 100,0(1020) - высший сорт) | - | 100,0(1020 - высший сорт) | 94,0(965) | - | - | - | - |
| перпендикулярно слоям | 108,0(1104)- высший сорт | - | 93,0(950) - высший сорт) | 96,6(980) | - | 108,0(1104) | 94,0(965) | 66,5(680) |
| 8. Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2) |  |
| по основе | не менее 90,0 (918) | не менее 98,0 (1000) | не менее 69,0 (700) | - | - | 57,0 (580) | 63,0 (640) | - |
| по утку | 49,0 (500) - высший сорт | - | 40,0 (410) - высший сорт | 34,5 (350) | - | - | 42,0 (430) | - |
| 9. Разрушающее напряжение при сжатии, МПа (кгс/см2) |  |
| перпендикулярно слоям | не менее 230 (2360) | не менее 250 (2550) | не менее 200 (2040) | 200 (2040) | - | - | 200 (2040) | - |
| параллельно слоям | - | - | - | - | - | 98,0 (1000) | 83,0 (850) | 87,6 (894) |
| 10. Твердость МПа (кгс/см2) | - | - | - | не менее 275,0 (2800) | - | не менее 295,0 (3000) | не менее 275,0 (2800) | 186,0 (1898) |
| 11. Сопротивление раскалыванию вдоль нитей основы, кН/м (кгс/см), на образцах: |  |
| без надреза | не менее 200 (204) | - | не менее 220 (224) - высший сорт | не менее 210 (214) | - | 333 (340) | 333 (340) | 230 (238) |
| с надрезом | 19,6 (20) - высший сорт | - | 19,0 (19,5) - высший сорт | - | - | 28,4 (29) | 29,4 (30) | - |
| 12. Изгибающее напряжение при разрушении, МПа (кгс/см2): |  |
| по основе | - | - | - | 100 (1020) | - | - | - | - |
| по утку | 95,0 (970) - высший сорт | - | 90,0 (918) - высший сорт | 65,0 (660) | - | 78,0 (800) | 68,0 (700) | 47,0 (480) |
| 13. Коэффициент термического линейного расширения, град-1(при 20-100С ) | (2,0-4,1)*10-5 | - | - | - | - | - |
| 14.Теплостойкость по Мартенсу, С | не менее 130 | не менее 140 | не менее 130 | не менее 130 | - | 250 | 250 | 225 |
| 15. Коэффициент теплопроводности, ВТ/м*К (ккал/ч*м*град) | - | - | 0,23-,34 (0,20-0,29) | - | - | - | - | - |
| 16. Удельная теплоемкость, Дж/кг*К (ккал/кг*град) | 1,4654-1,5072 (0,35-0,36) | - | - | 1,67 (0,40) | 1,67 (0,40) | - |
| 17. Водопоглощение, %, для листов толщиной, мм |  |
| 1,0-1,8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 2,0-3,5 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| 4,0-5,0 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 6,0-7,0 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 8,0-9,0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 18. Маслостойкость при 20С в течение 24ч, % | 0,06-0,08 | 0,08-0,018 | 0,08 | - | +1,0 | +1,0 | - |
| 19.Изменение массы после выдержки образцов в горячем трансформаторном масле, % | - | - | - | - | - | -1,0 | +1,0 | - |
| 20. Бензиностойкость при 20С в течение 24 ч, % | 0,02-высший сорт | - | 0,02-высший сорт 0,05-первый сорт | - | - | 1,0 | 1,0 | - |
| 21. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 1*1010-1*1012 | - | - | 1*109 | 1*109 | - |
| 22. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*см | 1*1010-1*1012 | - | - | 1*108 | 1*108 | - |
| 23. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106Гц | 0,02-0,08 | - | - | 1,0 | 1,0 | - |
| 24. Диэлектрическая проницаемость при частоте 106Гц | 5,7 | 5,7 | 5,7 | - | - | 7,0 | 7,0 | - |
| 25. Электрическая прочность текстолита при (20+5) С, кВ/мм | 2-5 | 2-5 | 2-5 | - | - | 8-15 | 8-15 | - |
| 26. Стойкость к действию химических сред (по изменению массы), % |  |
| серная кислота концентрированная | -2,4 - высший сорт | - | -1,2 - высший сорт | -0,57 | - | -0,20 | -0,38 | - |
| серная кислота 3%-ная | 1,15 - высший сорт | - | 0,94 - высший сорт | 0,97 | - | -0,02 | 0,15 | - |
| щелочь 10%-ная | 2,39 - высший сорт | - | 1,68 - высший сорт | 1,15 | - | 2,48 | - | - |
| щелочь 1%-ная | 1,43 - высший сорт | - | 1,08 - высший сорт | 1,01 | - | 2,36 | - | - |
| 27.Рабочая температура, С | от -40 до +105 | от -40 до +105 | от -40 до +130 |
| 28. Внешний вид и цвет | поверхность ровная, гладкая без посторонних включений |
|  | От светло-желтого до темно коричневого цвета, неоднородный | От серого до темно коричневого цвета, неоднородный |
| 29. Прогиб, мм/м, не более | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| 30. Плотность текстолита, г/см3 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,5-1,7 | 1,5-1,7 | 1,5-1,7 |

Фотографии производства текстолита